2026年塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则
塔城地区质量与计量检测所

塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农用薄膜产品每批次随机抽取完整包装的样品1卷，现场将抽取到的1卷薄膜去掉外层10米后，截取两份4米长的样品（共计8米），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

滴灌带产品每批次随机抽取完整包装的样品1卷（每卷长度大于等于1000米），现场将抽取到的1卷滴灌带去除外表层10米后，截取两份80米长的样品（共计160米），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

2 检验依据

     表1  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度偏差
	GB 13735-2017

GB/T 6672-2001

	2
	拉伸负荷（纵、横向）
	GB 13735-2017

GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB 13735-2017

GB/T 1040.3-2006

	4
	直角撕裂负荷（纵、横向）
	GB 13735-2017

QB/T 1130-1991


表2  全生物降解农用地面覆盖薄膜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度偏差
	GB/T 35795-2017
GB/T 6672-2001

	2
	拉伸负荷（纵、横向）
	GB/T 35795-2017

GB/T 1040.1-2018
GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变（纵、横向）
	

	4
	直角撕裂负荷（纵、横向）
	GB/T 35795-2017

QB/T 1130-1991


表3  单翼迷宫式滴灌带

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	壁厚极限偏差
	GB/T 19812.1-2017

	2
	流量均匀性
	GB/T 19812.1-2017

	3
	爆破压力
	GB/T 19812.1-2017

	4
	耐拉拔性能
	GB/T 19812.1-2017

	5
	氧化诱导时间
	GB/T 19812.1-2017

GB/T 19466.6-2009

	6
	内径极限偏差
	GB/T 19812.1-2017

	7
	滴水孔间距偏差率
	GB/T 19812.1-2017


表4  内镶式滴灌带

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	流量均匀性
	GB/T 19812.3-2017

	2
	爆破压力
	GB/T 19812.3-2017

	3
	耐拉拔性能
	GB/T 19812.3-2017

	4
	内径极限偏差
	GB/T 19812.3-2017

	5
	滴水孔间距偏差率
	GB/T 19812.3-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 35795-2017 全生物降解农用地面覆盖薄膜

GB/T 19812.1-2017 塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

GB/T 19812.3-2017 塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
4 附则

本细则代替《塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》
